Doppelseitiges Klebeband

--------------------------------------

Двусторонняя клеевая лента

Техническая характеристика

Погодостойкая и UV-стойкая двусторонняя клеевая пленка

Основа: Полиэтиленовая с акриловым клейким материалом

Характеристика

Двусторонняя клеевая лента - лента с полиэтиленовой пленкой, которая покрыта с обеих сторон акриловым клейким материалом. Одна сторона покрыта тонкой съемной полиэтиленовой пленкой. Лента обладает как хорошей погодостойкостью и UV-стойкостью так и высокой клейкостью, напр. на лакированных поверхностях.

Применение:

Из-за своих хороших качеств двусторонняя лента применяется особенно для решения различных проблем на автомобиле, напр. монтаж защитных планок и молдингов, эмблем, укрепление деталей из ПВХ или Полиуретана, монтаж спойлеров.

Технические характеристики

Толщина			ок 0,8 мм

Масса единицы

поверхности			ок 290 г/м2

Сопротивление		ок 20Н/25мм

Прочность разрыва		ок 70Н/мм

Относительное

удлинение при разрыве	ок 320%

Температура применения	-30°C до 90°C

краткосрочно (до 1 часа)	100°C

Указание:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и перед наложением ленты основательно очищенными от пыли, жира, масла и растворителей.

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Предварительная обработка:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и перед наложением ленты основательно очищенными от пыли, жира, масла и растворителей. Отрезать ленту нужной длины или наклеивать, отматывая от бобины. При этом без натягивания плотно прижать ленту к задней поверхности детали. По окончании снять красную защитную пленку и установить деталь в желаемое  положение. Вследствие хорошей клейкости ленты, обратить внимание на то, что для уточнения положения детали ее нужно только слегка приложить. После определения положения деталь плотно прижать.

Хранение:

Рекомендуемая температура:		15°C до 25°C

Срок хранения:			12 месяцев

Упаковка:		Бобина 10 м, ширина 12 мм Art.-Nr.107.64 A (D/GB/F/NL)

Бобина 10 м, ширина 19 мм Art.-Nr.107.96 K (D/GB/F/NL)

Бобина 10 м, ширина 25 мм Art.-Nr.117.05 Y (D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание !

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

Рег. № 39 084-02

Германия:		Henkel Teroson GmbH

Postfach 10 56 20	D-69046 Heidelberg

Hans-Bunte-StraЯe 4	D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0	Telefax	(06221) 704-698

Австрия:		Henkel-Klebetechnik Ges.mbH.

ErdbergstraЯe 29	A-1030 Wien

Telefon	(01) 7 11 04-0	Telex	13 31 01

Telefax	(0222) 7 11 04-659

Швейцария:		Andreґ Koch AG

Grossherweg 9		CH-8902 Urdorf/Zьrich

Telefon	(01) 7 34 57 11	Telefax	(01) 7 34 57 44